护士鞋技术参数

| 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 护士鞋 | ## 一、整体规格与外观参数 - 款式：一脚蹬 - 颜色：女鞋纯白；男鞋纯黑 - 尺码范围：女34–42码；男38–46码 - 整鞋重量：单只≤280g（37码） - 鞋跟高度：坡跟3.0–4.0cm；后跟宽≥3.5cm - 感官质量：平整对称、无裂面/掉浆/露底、无明显缺陷；缝线均匀无跳线 ## 二、鞋面（帮面）技术参数 - 材质：A级头层牛皮 - 厚度：1.4–1.7mm - 物理强度： - 撕裂强力：≥50N - 涂层耐折：50000次无裂纹 - 耐黄变：≥4–5级 - 化学安全： - 甲醛：≤75mg/kg - 六价铬：≤3mg/kg - pH：4.5–8.0 - 重金属：铅<0.09mg/kg；镉、汞、砷不得检出 - 禁用芳香胺：不得检出 - 透气性：≥30mg/(cm²·h) - 耐折性能：屈挠4万次，裂口≤10mm，新裂纹≤3处且单条≤5mm；无裂浆、开胶 - 耐酸碱/消毒：耐75%酒精、含氯消毒剂擦拭，不褪色、不硬化 ## 三、鞋内里参数 - 材质：头层猪皮 - 厚度：0.8–1.2mm - 抗菌防臭：抗菌率≥99%（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）；防霉0级 - 耐汗/耐湿：湿态不变硬、不脱层、不起球 - 后跟设计：防磨软口、加垫加固，防漏跟 ## 四、鞋垫参数 - 结构：5–7mm天然乳胶+头层猪皮面；足弓支撑 - 材质：乳胶密度0.25–0.35g/cm³；回弹率≥60% - 功能：透气、吸汗、抗菌、防臭；可取出水洗，洗后不变形 - 硬度：肖氏AskerC40–50，久站不塌 ## 五、鞋底 ### 1）材质结构 - 中层：高弹EVA发泡 - 底层：耐磨橡胶 - 整体：船形/宽大底台，接触面积≥120cm²（37码） ### 2）防滑性能 - 静摩擦系数： - 干态：≥0.50 - 湿态（水/消毒液）：≥0.30 - 纹路：多向止滑刻纹，防侧滑、防前倾 ### 3）耐磨性能 - DIN磨耗：≤100mm³ - 外底磨痕：≤10mm ### 4）耐折与耐用 - 整鞋耐折：4万次，无开胶、无裂底 - 帮底粘合强度：≥4N/mm，360°缝线+胶双固定 ### 5）静音与缓震 - 行走噪音：≤45dB - 回弹：63±2%，减震峰值≤600N - 耐老化：70℃×96h，无收缩、不发硬 ## 六、工艺与缝制参数 - 车线：40番白色尼龙线；针距10–12针/英寸；双线锁边 - 粘合：环保水性胶；无苯、无甲醛；剥离强度≥8N/cm - 成型：高温定型，鞋口不变形、不塌陷 |